偏振片参数

| Material | CaF2 |  | BaF2 |  | ZnSe |  | KRS-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wavelength | 3µm | 8µm | 3µm | 10µm | 3µm | 10µm | 3µm | 15µm |
| Typical Extinction Ratio | 100:1 | 250:1 | 100:1 | 300:1 | 100:1 | 300:1 | 100:1 | 200:1 |
| Wire Grid Spacing | 2400 Grooves/mm |  | 2400 Grooves/mm |  | 2400 Grooves/mm |  | 2400 Grooves/mm |  |
| Parallelism | <= 3 arcmin |  | <= 3 arcmin |  | <= 3 arcmin |  | <= 3 arcmin |  |
| Substrate Thickness | 2mm nominal |  | 2mm nominal |  | 2mm nominal |  | 2mm nominal |  |
| Ring Thickness | 5.0mm +/- 0.1mm |  | 5.0mm +/- 0.1mm |  | 5.0mm +/- 0.1mm |  | 5.0mm +/- 0.1mm |  |
| Dimensonal Tolerance | +/- 0.5mm |  | +/- 0.5mm |  | +/- 0.5mm |  | +/- 0.5mm |  |
| Damage Threshold | 10W/cm² CW 10KW/cm² Pulsed |  | 10W/cm² CW 10KW/cm² Pulsed |  | 10W/cm² CW 10KW/cm² Pulsed |  | 10W/cm² CW 10KW/cm² Pulsed |  |

ICL  公司产品